| Harzburgitic bedrock |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Major oxide (wt.%) | OF-7 | OF-8 | OF-10 | KB4-1 | KB5-4 | KD2-15 | AY-6 | KB-1 | KP2-2 | Avg. |
| SiO2 | 39.3 | 40.7 | 40.0 | 39.7 | 49.3 | 40.7 | 39.6 | 38.8 | 39.1 | 40.8 |
| Al2O3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 |
| ΣFe2O3 | 7.8 | 7.6 | 8.1 | 8.8 | 6.6 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 7.5 | 7.9 |
| MgO | 38.1 | 35.14 | 35.7 | 35.0 | 28.7 | 36.1 | 36.4 | 39.9 | 38 | 35.9 |
| CaO | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.04 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.5 |
| Na2O | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| K2O | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| TiO2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| P2O5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| MnO | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 |
| Cr2O3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Ni | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | N.A. | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| LOI | 12.2 | 14.4 | 13.9 | 14.5 | 12.7 | 13 | 14 | 10.5 | 12 | 13.0 |
| Total | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.4 | 99.4 | 99.3 | 99.4 | 99.4 |
| TOT/C | 0.13 | 0.08 | 0.19 | 0.07 | 0.37 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.013 |
| TOT/S | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Trace elements (ppm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba | <1 | 7 | <1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | <1 | 4.17 |
| Be | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
| Co | 108.5 | 98.4 | 108.5 | 102.4 | 78.6 | 111.1 | 106.3 | 110 | 99.9 | 102.63 |
| Sc | 8 | 10 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7.67 |
| Cs | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |
| Ga | 1.4 | 1.7 | 1.4 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.6 | <0.5 | 0.5 | 1.32 |
| Hf | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.20 |
| Nb | 0.4 | 0.5 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.50 |
| Rb | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.15 |
| Sn | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
| Sr | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 1.2 | 14.9 | 1.2 | 2.7 | 1.5 | <0.5 | 3.14 |
| Ta | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |
| Th | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0.2 |
| U | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.7 | 1.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.40 |
| V | 43 | 46 | 41 | 38 | 12 | 24 | 36 | 32 | 41 | 34.78 |
| W | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.60 |
| Zr | <0.1 | <0.1 | 0.3 | 0.2 | <0.1 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.22 |
| Y | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.15 |
| Mo | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |
| Cu | 11.2 | 12.2 | 3.5 | 14.3 | 3 | 8.1 | 9.7 | 5.7 | 11.3 | 8.78 |
| Pb | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.40 |
| Zn | 27 | 33 | 24 | 25 | 20 | 29 | 29 | 38 | 24 | 27.67 |
| Ni | 1740.2 | 1736.7 | 1840.7 | 2151 | 1747.6 | 2460.4 | 1872.1 | 1991 | 2161.8 | 1966.83 |
| As | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 1.6 | 6.9 | 0.6 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 2.04 |
| Cd | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |
| Sb | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | <0.1 | 0.3 | <0.1 | 0.68 |
| Bi | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |
| Ag | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |
| Au (ppb) | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | <0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.28 |
| Hg | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.03 |
| Tl | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.10 |
| Se | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.50 |

Table 2 (long version for depositing)

| Serpentinized harzburgite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Major oxide (wt.%) | KD2-1 | KP3-3 | KP3-4 | KP3-5 | KP2-4 | IB1-5 | CKS-2 | IB7-1 | KB4-2 | KB5-5 | Avg. |
| SiO2 | 70.3 | 40.5 | 39.4 | 36.1 | 34.9 | 14.8 | 40.3 | 79.0 | 40.4 | 39.9 | 43.6 |
| Al2O3 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 5.7 | 0.6 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 1.4 |
| ΣFe2O3 | 13.6 | 8.1 | 7.8 | 6.8 | 12.2 | 49.8 | 8.2 | 10.6 | 12.5 | 8.3 | 13.8 |
| MgO | 2.5 | 31.3 | 28.7 | 27.7 | 14.6 | 4.8 | 38.8 | 0.8 | 29.1 | 35.1 | 21.4 |
| CaO | 0.1 | 3.6 | 5.7 | 9.2 | 9.3 | 4.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3.4 |
| Na2O | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 |
| K2O | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.5 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | 0.28 |
| TiO2 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.16 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.06 |
| P2O5 | <0.01 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | 0.03 |
| MnO | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0.1 | 0.2 |
| Cr2O3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| Ni | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| LOI | 10.9 | 14.3 | 16.3 | 18.5 | 26.2 | 16.4 | 9.9 | 6.1 | 15.4 | 14.2 | 14.82 |
| Total | 99.9 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.7 | 99.7 | 99.4 | 100.0 | 99.5 | 99.4 | 99.6 |
| TOT/C | 0.04 | 0.67 | 1.1 | 1.91 | 3.55 | 1.79 | 0.14 | 0.25 | 0.11 | 0.08 | 0.96 |
| TOT/S | 0.04 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.11 | <0.02 | <0.02 | 0.08 |
| Trace elements (ppm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba | 80 | 15 | 10 | 13 | 16 | 112 | <1 | 26 | 10 | 3 | 31.67 |
| Be | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1.50 |
| Co | 299 | 104.3 | 91.3 | 88.6 | 146.7 | 700.1 | 98.5 | 63.4 | 162.8 | 94.8 | 184.95 |
| Sc | 10 | 11 | 10 | 7 | 15 | 28 | 9 | 12 | 13 | 10 | 12.50 |
| Cs | 9.2 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | <0.1 | <0.1 | 2.51 |
| Ga | 1.3 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 1.1 | 5 | <0.5 | 2.4 | <0.5 | <0.5 | 2.08 |
| Hf | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.9 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.50 |
| Nb | 0.5 | 0.2 | 0.3 | <0.1 | 0.3 | 3.7 | <0.1 | 0.7 | <0.1 | <0.1 | 0.95 |
| Rb | 3.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 18.9 | 0.7 | 2.5 | 0.7 | <0.1 | 3.09 |
| Sn | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
| Sr | 12 | 13.7 | 55.2 | 15.8 | 53.4 | 56.4 | <0.5 | 15.9 | 2 | 6.3 | 25.63 |
| Ta | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.10 |
| Th | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 4.3 | <0.2 | 0.2 | <0.2 | <0.2 | 2.25 |
| U | <0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | <0.1 | 3.5 | <0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.04 |
| V | 45 | 55 | 49 | 40 | 56 | 89 | 33 | 157 | 40 | 42 | 60.60 |
| W | 1.4 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.2 | 1.30 |
| Zr | 3.3 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 1.2 | 31.5 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | <0.1 | 4.80 |
| Y | 3.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 18.7 | <0.1 | 2.6 | 0.2 | <0.1 | 4.15 |
| Mo | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4.3 | <0.1 | 1.9 | <0.1 | <0.1 | 2.10 |
| Cu | 9.6 | 11.5 | 14 | 7.9 | 33.5 | 9.2 | 16.6 | 19.1 | 14.2 | 3.4 | 13.90 |
| Pb | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.4 | <0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.63 |
| Zn | 45 | 22 | 24 | 19 | 42 | 120 | 19 | 24 | 39 | 21 | 37.50 |
| As | 495.7 | <0.5 | 3.6 | 2.3 | 1.2 | 18.3 | 0.6 | 42.4 | 1.3 | 2.7 | 63.12 |
| Cd | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.30 |
| Sb | 2.7 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.9 | 86 | <0.1 | 5.8 | 0.4 | 0.5 | 16.05 |
| Bi | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |
| Ag | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.4 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.80 |
| Au (ppb) | 1 | <0.5 | 1.9 | 0.5 | <0.5 | 1.5 | 0.9 | 4.9 | 1.8 | 0.5 | 1.63 |
| Hg | 0.76 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | 32.58 | <0.01 | 9.22 | 0.1 | 0.04 | 5.34 |
| Tl | 0.6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.7 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.65 |
| Se | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | <0.5 | 0.5 | 0.80 |

Table 2 (continued, long version for depositing)

| Ferruginous saprolite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Major oxide (wt.%) | KP3-23 | KD2-2 | IB1-6 | IB1-7 | IB2-4 | IB2-5 | IB5-1 | IB6-3 | IB6-4 | KB4-5 | KB6-6 | CKSL-2 | Avg. |
| SiO2 | 52.8 | 61.0 | 42.6 | 43.2 | 25.2 | 21.2 | 65.04 | 20.0 | 3.9 | 52.5 | 55.5 | 7.6 | 37.5 |
| Al2O3 | 1.2 | 4.6 | 20.0 | 18.4 | 7.9 | 8.3 | 6.6 | 15.0 | 2.9 | 14.2 | 4.7 | 1.8 | 8.8 |
| ΣFe2O3 | 19.7 | 11.7 | 2.9 | 6.4 | 45.5 | 47.7 | 10.4 | 45.8 | 82.6 | 6.2 | 18.3 | 69.6 | 30.6 |
| MgO | 1.4 | 4.2 | 6.1 | 5.1 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 6. 2 | 1.7 | 1.1 | 2.6 |
| CaO | 6.9 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 4.0 | 2.6 | 1.8 |
| Na2O | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.2 | 0.2 | <0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 0.1 |
| K2O | <0.01 | <0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.9 | 0.5 | 0.04 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 0.01 | <0.01 | 0.4 |
| TiO2 | <0.01 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.03 | 0.2 |
| P2O5 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.1 |
| MnO | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.1 |
| Cr2O3 | 0.7 | 2.5 | 3.8 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.03 | 0.9 | 2.5 | 1.7 |
| Ni | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.6 |
| LOI | 16.3 | 14.4 | 20.4 | 20.3 | 14.8 | 16.9 | 13.3 | 14.3 | 8.8 | 17.6 | 14 | 12.4 | 15.3 |
| Total | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.7 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 98.9 | 99.7 |
| TOT/C | 1.24 | 0.05 | 0.63 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0.1 | 0.26 | 0.15 | 0.41 | 0.82 | 0.96 | 0.43 |
| TOT/S | <0.02 | 0.04 | 0.08 | <0.02 | 0.93 | 0.93 | 0.04 | 0.27 | 0.19 | <0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.29 |
| Trace elements (ppm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba | 60 | 60 | 73 | 9 | 529 | 514 | 41 | 64 | 48 | 512 | 13 | 37 | 163.33 |
| Be | <1 | 4 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.14 |
| Co | 267.7 | 368.2 | 41.5 | 50.6 | 42.5 | 38.8 | 98.9 | 382.1 | 213.2 | 41 | 70.1 | 386.7 | 166.78 |
| Sc | 20 | 40 | 113 | 91 | 58 | 54 | 20 | 73 | 14 | 7 | 19 | 26 | 44.58 |
| Cs | 1.1 | 5.5 | <0.1 | <0.1 | 0.4 | <0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 1.3 | <0.1 | 1.49 |
| Ga | 1.2 | 3.8 | 6.3 | 8.9 | 6.4 | 5.8 | 4.7 | 18.3 | 2.7 | 12.6 | 4.5 | 2.4 | 6.47 |
| Hf | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 1.9 | 1.5 | <0.1 | 1.1 | 0.3 | 4.1 | 1 | <0.1 | 1.43 |
| Nb | <0.1 | 0.3 | <0.1 | 0.2 | 6.3 | 7.1 | 0.5 | 2.6 | 0.3 | 20.3 | 10.6 | <0.1 | 5.36 |
| Rb | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 1.6 | 19.9 | 12.8 | 1.9 | 5.3 | 2.3 | 49.7 | 1.8 | 2.1 | 8.60 |
| Sn | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | 5 | 3.50 |
| Sr | 9.9 | 6.3 | 87.4 | 13.5 | 162.3 | 275 | 348 | 137.7 | 73.3 | 76.7 | 47.5 | 27.8 | 105.45 |
| Ta | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.4 | 0.4 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | 1.9 | 0.5 | <0.1 | 0.68 |
| Th | <0.2 | <0.2 | 16.9 | 16 | 10.6 | 13.9 | 2.8 | 10.9 | 3.1 | 34.5 | 1.7 | <0.2 | 12.27 |
| U | <0.1 | <0.1 | 1.2 | 1 | 3.8 | 3.6 | 0.6 | 28.9 | 21.6 | 5.6 | 0.6 | 0.7 | 6.76 |
| V | 78 | 155 | 359 | 220 | 678 | 458 | 287 | 253 | 123 | 54 | 101 | 271 | 253.08 |
| W | <0.5 | 1.3 | <0.5 | <0.5 | 1.4 | 1.3 | <0.5 | 0.8 | <0.5 | 1.3 | <0.5 | 8.7 | 2.47 |
| Zr | 0.1 | 2.3 | 6 | 5.2 | 57.5 | 67.4 | 6.5 | 35.3 | 7.5 | 157.9 | 45.4 | 3.6 | 32.89 |
| Y | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 6 | 4.9 | 1.5 | 67.4 | 38.3 | 16.2 | 8.8 | 1 | 12.27 |
| Mo | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.6 | 5 | 10.4 | 0.2 | 21.2 | 5.7 | <0.1 | 0.1 | 9.2 | 5.84 |
| Cu | 5.4 | 12.3 | 1.8 | 0.7 | 17.1 | 23 | 12.7 | 35.8 | 6.3 | 4.7 | 30.7 | 49.7 | 16.68 |
| Pb | <0.1 | <0.1 | 2.8 | 5.2 | 18.5 | 10.5 | 1 | 17.7 | 5.2 | 38.5 | 4.8 | 1.1 | 10.53 |
| Zn | 58 | 66 | 115 | 60 | 96 | 150 | 20 | 710 | 410 | 35 | 62 | 520 | 191.83 |
| As | 2 | 46.8 | 4.4 | 7.3 | 72.8 | 79.6 | 1.6 | 164.6 | 91.9 | 5.3 | 12.8 | 570 | 88.26 |
| Cd | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.3 | 0.3 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.24 |
| Sb | <0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 4.8 | 5.2 | <0.1 | 7.6 | 11 | 0.1 | 5.6 | >2000.0 | 4.11 |
| Bi | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.7 | <0.1 | <0.1 | 0.70 |
| Ag | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.5 | 0.6 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.32 |
| Au (ppb) | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1 | 20.5 | 15.7 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 13.8 | 5.26 |
| Hg | <0.01 | 0.36 | 3.54 | 9.79 | 15.66 | 43.46 | 0.53 | 27.17 | 40.15 | 0.77 | 0.66 | 5.1 | 13.38 |
| Tl | <0.1 | 0,7 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0,4 | <0.1 | 0,1 | <0.1 | 15,1 | 4.08 |
| Se | <0.5 | <0.5 | 0,9 | 1 | 1,2 | 0,9 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.00 |

Table 2 (continued+, long version for depositing)