| Nontronite Fe-Montmorillonite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Major oxides (wt.%) | KB4-4 |  | KB7-1 | KB7-2 |  | Average | KB4-3 | KD2-9 | KD2-10 | Average |
| SiO2 | 39.55 |  | 49.38 | 32.24 |  | 40.39 | 46.55 | 49.00 | 49.08 | 48.21 |
| Al2O3 | 3.75 |  | 1.42 | 5.82 |  | 3.66 | 2.64 | 3.53 | 4.85 | 3.67 |
| Fe2O3 | 35.93 |  | 31.48 | 38.26 |  | 35.22 | 24.79 | 17.35 | 15.65 | 19.26 |
| MgO | 3.27 |  | 1.46 | 1.84 |  | 2.19 | 5.36 | 4.57 | 3.26 | 4.40 |
| CaO | 0.50 |  | 0.42 | 0.4 |  | 0.44 | 0.60 | 0.12 | 0.16 | 0.29 |
| Na2O | 0.16 |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.06 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| K2O | 0.40 |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.14 | 0.50 | 0.01 | 0.06 | 0.19 |
| TiO2 | 0.05 |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| MnO | 0.13 |  | 0.42 | 0.45 |  | 0.33 | 0.43 | 0.25 | 0.05 | 0.24 |
| Cr2O3 | 1.08 |  | 0.44 | 1.27 |  | 0.93 | 1.10 | 2.39 | 2.15 | 1.88 |
| Ni (%) | 0.75 |  | 1.17 | 1.54 |  | 1.15 | 0.77 | 1.43 | 0.86 | 1.02 |
| LOI | 14.20 |  | 13.4 | 17.6 |  | 15.07 | 16.90 | 15.1 | 17.5 | 16.5 |
| Total | 99.78 |  | 99.61 | 99.45 |  | 99.61 | 99.86 | 93.79 | 94.39 | 96.01 |
| SiO2/Al2O3 | 10.55 |  | 34.77 | 5.54 |  | 16.95 | 17.63 | 13.88 | 10.12 | 13.88 |
| SiO2/R2O3 | 1.00 |  | 1.50 | 0.73 |  | 1.08 | 1.70 | 2.35 | 2.39 | 2.15 |
| Tetrahedral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si | 6.39 |  | 7.58 | 5.57 |  | 6.51 | 7.35 | 7.85 | 8.00 | 7.73 |
| Al | 0.72 |  | 0.26 | 1.19 |  | 0.72 | 0.49 | 0.15 | - | 0.21 |
| Fe | 0.88 |  | 0.16 | 1.25 |  | 0.76 | 0.16 | - | - | 0.05 |
|  | 8.00 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Octahedral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al | - |  | - | - |  | - | - | 0.51 | 0.92 | 0.48 |
| Fe | 3.49 |  | 3.48 | 3.73 |  | 3.57 | 2.78 | 2.09 | 1.89 | 2.25 |
| Mg | 0.79 |  | 0.33 | 0.47 |  | 0.53 | 1.26 | 1.09 | 0.78 | 1.04 |
| Ti | 0.006 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.005 |
| Mn | 0.02 |  | 0.07 | 0.09 |  | 0.06 | 0.07 | 0.043 | 0.008 | 0.04 |
| Cr | 0.22 |  | 0.09 | 0.28 |  | 0.20 | 0.22 | 0.48 | 0.43 | 0.38 |
| Ni | 0.26 |  | 0.38 | 0.57 |  | 0.40 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.27 |
|  | 4.79 |  | 4.35 | 5.13 |  | 4.76 | 4.61 | 4.47 | 4.33 | 4.47 |
| Interlayer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca | 0.08 | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.028 | 0.05 |
| Na | 0.05 | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.02 | 0.05 | 0.003 | 0.003 | 0.02 |
| K | 0.08 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.03 | 0.10 | 0.002 | 0.012 | 0.04 |
|  | 0.21 | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.12 | 0.25 | 0.025 | 0.043 | 0.11 |
| Tetrahedral charge | 1.65 | 0.42 |  | 2.43 |  | 1.50 | 0.62 | 0.11 | 0.00 | 0.24 |
| Octahedral charge | -1.31 | -0.27 |  | -2.28 |  | 1.29 | -0.22 | -0.04 | 0.08 | 0.11 |
| Total charge | 0.34 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.21 | 0.40 | 0.07 | 0.08 | 0.18 |
| Interlayer charge | 0.31 | 0.15 |  | 0.16 |  | 0.21 | 0.36 | 0.05 | 0.07 | 0.16 |
| xt/xo | 1.26 | 1.56 |  | 1.07 |  | 1.30 | -2.82 | 2.75 | 0.00 | 1.86 |

Table 3 (long version for depositing)

| Montmorillonite Serpentine |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Major oxides (wt.%) | KB4-5 | KB4-6 | Average | KP2-1 | KP2-2 | KP2-3 | Average |
| SiO2 | 52.47 | 52.00 | 52.24 | 38.3 | 39.07 | 39.9 | 39.09 |
| Al2O3 | 14.15 | 14.89 | 14.52 | 0.63 | 0.85 | 0.92 | 0.8 |
| Fe2O3 | 6.15 | 4.30 | 5.23 | 7.76 | 7.46 | 8.21 | 7.81 |
| MgO | 6.17 | 6.30 | 6.24 | 37.91 | 38 | 36.04 | 37.31 |
| CaO | 0.72 | 0.80 | 0.76 | 0.62 | 1.21 | 0.31 | 0.71 |
| Na2O | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| K2O | 1.57 | 1.41 | 1.49 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| TiO2 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| MnO | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| Cr2O3 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.37 | 0.41 | 0.448 | 0.41 |
| Ni (%) | 0.23 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.206 | 0.21 |
| LOI | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 13.4 | 12 | 13.2 | 12.86 |
| Total | 99.64 | 98.20 | 98.92 | 99.35 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
| SiO2/Al2O3 | 3.71 | 3.49 | 3.60 | 60.79 | 45.96 | 43.37 | 50.04 |
| SiO2/R2O3 | 2.58 | 2.71 | 2.65 | 4.56 | 4.70 | 4.37 | 4.54 |
| Tetrahedral |  |  |  |  |  |  |  |
| Si | 7.74 | 7.75 | 7.74 | 3.70 | 3.72 | 3.82 | 3.75 |
| Al | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.07 | 0.095 | 0.10 | 0.09 |
| Fe | - | - | - | 0.23 | 0.18 | 0.08 | 0.16 |
|  | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Octahedral |  |  |  |  |  |  |  |
| Al | 2.20 | 2.36 | 2.28 | - | - | - | - |
| Fe | 0.68 | 0.48 | 0.58 | 0.33 | 0.35 | 0.59 | 0.42 |
| Mg | 1.36 | 1.40 | 1.38 | 5.46 | 5.40 | 5.15 | 5.34 |
| Ti | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.001 |
| Mn | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.011 | 0.01 | 0.01 |
| Cr | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Ni | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.004 | 0.04 | 0.03 |
|  | 4.36 | 4.37 | 4.37 | 5.89 | 5.81 | 5.84 | 5.85 |
| Interlayer |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 0.07 |
| Na | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| K | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.07 |
| Tetrahedral charge | 0.26 | 0.25 | -0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.25 |
| Octahedral charge | 0.31 | 0.32 | -0.31 | -0.16 | -0.02 | -0.25 | 0.14 |
| Total charge | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.14 | 0.25 | 0.07 | 0.15 |
| Interlayer charge | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.13 | 0.25 | 0.07 | 0.15 |
| xt/xo | 0.84 | 0.78 | 0.81 | 1.88 | 13.50 | 0.72 | 5.37 |

Table 3 (continued, long version for depositing)

| Kaolinite |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Major oxides (wt.%) | IB4-1A | IB4-1B | IB4-2 | IB4-3 | Average |
| SiO2 | 38.31 | 42.26 | 31.72 | 41.58 | 38.47 |
| Al2O3 | 33.75 | 37.12 | 27.15 | 36.29 | 33.58 |
| Fe2O3 | 6.09 | 0.57 | 25.23 | 4.38 | 9.07 |
| MgO | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.28 | 0.18 |
| CaO | 0.19 | 0.38 | 0.19 | 0.2 | 0.24 |
| Na2O | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| K2O | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.19 |
| TiO2 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.26 | 0.13 |
| MnO | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Cr2O3 | 2.79 | 1.63 | 1.23 | 0.64 | 1.57 |
| Ni (%) | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 0.03 |
| LOI | 17.5 | 15.6 | 13.3 | 14.8 | 15.30 |
| Total | 99.16 | 97.53 | 99.44 | 98.60 | 98.68 |
| SiO2/Al2O3 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.15 | 1.15 |
| SiO2/R2O3 | 0.96 | 1.12 | 0.60 | 1.02 | 0.93 |
| Tetrahedral |  |  |  |  |  |
| Si | 3.59 | 3.82 | 3.10 | 3.76 | 3.57 |
| Al | 0.40 | 0.18 | 0.90 | 0.24 | 0.43 |
| Fe | - | - | - | - | - |
|  | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Octahedral |  |  |  |  |  |
| Al | 3.32 | 3.78 | 2.23 | 3.64 | 3.24 |
| Fe | 0.43 | 0.04 | 1.86 | 0.30 | 0.66 |
| Mg | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Ti | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.02 | 0.01 |
| Mn | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Cr | 0.33 | 0.18 | 0.15 | 0.07 | 0.18 |
| Ni | 0.014 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.006 |
|  | 4.12 | 4.03 | 4.28 | 4.07 | 4.13 |
| Interlayer |  |  |  |  |  |
| Ca | 0.019 | 0.036 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Na | 0.02 | 0.004 | 0.009 | 0.01 | 0.01 |
| K | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
|  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| Tetrahedral charge | 0.41 | 0.18 | 0.90 | 0.24 | -0.43 |
| Octahedral charge | 0.32 | -0.07 | -0.82 | -0.18 | 0.35 |
| Total charge | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | -0.09 |
| Interlayercharge | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | -0.08 |
| xt/xo | 1.28 | 2.57 | 1.10 | 1.34 | -1.57 |

Table 3 (continued+, long vesion for depositing)