| Bentonite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | North |  |  |  | Middle |  |  |  |
| Major oxides (wt.%) | ESK-3 | MDN-5 | KBR-6 | Avg. | KRY-5 | ODK-1 | KHB-9 | KHB-10 |
| SiO2 | 62.15 | 39.33 | 34.97 | 45.48 | 52.89 | 40.17 | 50.53 | 51.67 |
| Al2O3 | 15.86 | 13.72 | 8.62 | 12.73 | 17.46 | 10.21 | 20.99 | 15.00 |
| Fe2O3 | 3.05 | 4.19 | 5.42 | 4.22 | 6.37 | 5.55 | 6.21 | 10.02 |
| MgO | 1.53 | 1.33 | 3.06 | 1.97 | 1.70 | 7.87 | 2.43 | 3.28 |
| CaO | 2.30 | 16.21 | 20.80 | 13.10 | 2.23 | 11.23 | 0.14 | 1.11 |
| Na2O | 2.55 | 0.52 | 0.35 | 1.14 | 1.78 | 1.73 | 2.27 | 2.39 |
| K2O | 0.86 | 1.53 | 1.57 | 1.32 | 0.96 | 1.76 | 2.78 | 1.65 |
| TiO2 | 0.54 | 0.73 | 0.63 | 0.63 | 0.94 | 0.76 | 0.89 | 1.44 |
| P2O5 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.28 | 0.17 | 0.02 | 0.10 |
| MnO | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.07 |
| Cr2O3 | 0.004 | 0.014 | 0.027 | 0.02 | 0.012 | 0.029 | 0.022 | 0.051 |
| TOT/C | 0.06 | 3.56 | 4.76 | 2.79 | 0.03 | 4.19 | 0.06 | 0.20 |
| TOT/S | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | <0.02 |
| LOI | 11.0 | 21.1 | 24.2 | 18.77 | 15.2 | 20.0 | 13.5 | 13 |
| Total | 99.86 | 99.83 | 99.85 | 99.85 | 99.82 | 99.70 | 99.81 | 99.81 |
| CIW | 65.42 | 31.11 | 18.31 | 38.28 | 71.41 | 30.47 | 84.03 | 71.59 |
| Trace elements (ppm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 5.7 | 33.3 | 82.2 | 40.4 | 33.8 | 98.1 | 45.9 | 251.4 |
| Sc | 6 | 11 | 11 | 9.33 | 9 | 12 | 22 | 23 |
| Ba | 227 | 207 | 180 | 204.67 | 254 | 6.75 | 381 | 297 |
| Be | 3 | 2 | <1 | <2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Co | 6.6 | 22.9 | 14.5 | 14.67 | 16.9 | 24.8 | 18.3 | 38.1 |
| Cs | 3.0 | 6.3 | 2.7 | 4.0 | 5.3 | 3.2 | 10.7 | 5.2 |
| Ga | 16.1 | 15.0 | 9.5 | 13.53 | 19.6 | 10.6 | 22.7 | 17.7 |
| Hf | 4.1 | 4.3 | 2.3 | 3.57 | 5.7 | 2.8 | 4.9 | 4.6 |
| Nb | 19.9 | 17.1 | 9.6 | 15.53 | 26.6 | 13.7 | 17.7 | 24.6 |
| Rb | 38.3 | 65.4 | 44.6 | 49.43 | 82.0 | 52.5 | 120.4 | 71.8 |
| Sn | <1 | 1 | <1 | <1 | 2 | <1 | 2 | 1 |
| Sr | 413.6 | 349.8 | 245.7 | 336.37 | 392.0 | 356.9 | 101.8 | 117.9 |
| Ta | 1.6 | 1.12 | 0.7 | 1.14 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 1.7 |
| Th | 13.5 | 12.7 | 5.0 | 10.40 | 17.6 | 6.1 | 14.5 | 8.7 |
| U | 3.5 | 1.9 | 1.0 | 2.13 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 1.6 |
| V | 59 | 120 | 81 | 86.67 | 67 | 85 | 203 | 127 |
| W | 2.5 | 1.9 | 1.1 | 1.83 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.7 |
| Zr | 157.6 | 157.6 | 95.2 | 136.80 | 238.3 | 111.1 | 181.8 | 173.8 |
| Y | 8.0 | 16.2 | 15.2 | 13.13 | 9.9 | 16.3 | 23.7 | 19.5 |
| La | 30.5 | 34.8 | 18.5 | 27.93 | 29.4 | 22.6 | 35.5 | 28.7 |
| Ce | 59.7 | 65.5 | 32.4 | 52.53 | 58.3 | 43.6 | 68.3 | 61.1 |
| Pr | 5.00 | 6.99 | 4.02 | 5.34 | 5.94 | 4.89 | 7.74 | 6.75 |
| Nd | 16.3 | 25.0 | 14.6 | 18.63 | 21.5 | 18.3 | 28.1 | 25.6 |
| Sm | 2.63 | 4.76 | 3.00 | 3.46 | 3.51 | 3.41 | 5.31 | 4.93 |
| Eu | 0.78 | 1.27 | 0.93 | 0.99 | 1.03 | 0.98 | 1.29 | 1.44 |
| Gd | 1.93 | 4.02 | 3.17 | 3.04 | 2.99 | 3.53 | 4.80 | 4.81 |
| Tb | 0.28 | 0.58 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.52 | 0.74 | 0.72 |
| Dy | 1.60 | 3.33 | 2.86 | 2.60 | 2.16 | 3.06 | 4.34 | 4.16 |
| Ho | 0.29 | 0.63 | 0.58 | 0.50 | 0.38 | 0.56 | 0.90 | 0.75 |
| Er | 0.81 | 1.76 | 1.71 | 1.43 | 1.02 | 1.58 | 2.67 | 2.11 |
| Tm | 0.12 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.24 | 0.40 | 0.31 |
| Yb | 0.91 | 1.57 | 1.57 | 1.35 | 1.13 | 1.60 | 2.66 | 1.96 |
| Lu | 0.14 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.23 | 0.40 | 0.30 |
| Mo | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Cu | 10.2 | 22.6 | 47.4 | 26.73 | 12.9 | 21.7 | 14.2 | 74.9 |
| Pb | 12.0 | 16.0 | 4.4 | 10.80 | 10.5 | 6.3 | 13.1 | 7.3 |
| Zn | 16 | 36 | 39 | 30.33 | 36 | 39 | 50 | 73 |
| As | 0.7 | 14.0 | 10.6 | 8.43 | 7.1 | 8.1 | 7.5 | 7.0 |
| Cd | <0.1 | 0.3 | 0.1 | <0.17 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Sb | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Bi | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.23 | 0.2 | <0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Ag | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Au (ppb) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 1.2 | <0.5 |
| Hg | 0.02 | 0.12 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | 0.02 | 0.03 | <0.01 |
| Tl | 0.01 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.4 | <0.1 | 0.1 | <0.1 |
| Se | <0.5 | 1.0 | 0.5 | <0.67 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Zr/TiO2 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| ΣREE | 128.99 | 166.91 | 99.45 | 131.78 | 149.57 | 121.40 | 186.85 | 163.14 |
| ΣLREE | 111.50 | 132.29 | 69.52 | 104.44 | 115.14 | 89.39 | 139.64 | 122.15 |
| ΣMREE | 7.51 | 14.59 | 11.01 | 11.04 | 10.47 | 12.06 | 17.38 | 16.81 |
| ΣHREE | 1.98 | 3.83 | 3.72 | 3.18 | 2.46 | 3.65 | 6.13 | 4.68 |
| Eu/Eu* | 1.06 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 0.86 | 0.78 | 0.90 |
| Ce/Ce* | 1.00 | 0.93 | 0.84 | 0.92 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 1.01 |
| (La/Sm)N | 7.49 | 4.72 | 4.03 | 5.41 | 5.41 | 4.28 | 4.32 | 3.76 |
| (La/Yb)N | 24.10 | 15.89 | 8.56 | 16.18 | 18.66 | 10.13 | 9.59 | 10.50 |
| (La/Lu)N | 23.36 | 14.92 | 9.56 | 15.95 | 21.00 | 10.53 | 9.51 | 10.25 |
| (Eu/Sm)N | 0.78 | 0.70 | 0.82 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.64 | 0.77 |
| (Gd/Yb)N | 1.76 | 2.12 | 1.67 | 1.85 | 2.19 | 1.83 | 1.49 | 2.03 |
| (Tb/Yb)N | 1.40 | 1.68 | 1.36 | 1.48 | 1.61 | 1.48 | 1.26 | 1.67 |
| (Tb/Lu)N | 1.36 | 1.58 | 1.52 | 1.49 | 1.81 | 1.53 | 1.26 | 1.63 |