|  | Bentonite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Middle |  |  |  |  |  | South |  |  |
| Major oxides (wt.%) | HNC-5 | HNC-7 | HNC-8 | HSC-8 | HSC-15 | Avg. | KRH-4 | KRH-5 | Avg. |
| SiO2 | 50.53 | 54.35 | 56.22 | 54.16 | 47.33 | 50.87 | 47.52 | 47.85 | 47.69 |
| Al2O3 | 15.81 | 17.87 | 17.16 | 12.61 | 17.63 | 16.08 | 20.55 | 20.56 | 20.56 |
| Fe2O3 | 6.07 | 2.71 | 4.57 | 4.30 | 8.26 | 6.01 | 8.25 | 8.51 | 8.38 |
| MgO | 3.66 | 3.51 | 2.32 | 5.27 | 3.24 | 3.70 | 2.81 | 2.76 | 2.79 |
| CaO | 3.72 | 0.67 | 0.64 | 3.86 | 4.12 | 3.08 | 2.92 | 1.58 | 2.25 |
| Na2O | 1.01 | 1.16 | 1.39 | 1.47 | 0.87 | 1.56 | 0.97 | 0.50 | 0.74 |
| K2O | 2.77 | 0.20 | 0.80 | 0.95 | 2.79 | 1.63 | 3.05 | 2.56 | 2.81 |
| TiO2 | 0.82 | 0.15 | 0.63 | 0.48 | 0.89 | 0.78 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| P2O5 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| MnO | 0.05 | <0.01 | <0.01 | 0.07 | 0.10 | <0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| Cr2O3 | 0.022 | 0.002 | 0.014 | 0.018 | 0.029 | 0.02 | 0.021 | 0.022 | 0.02 |
| TOT/C | 0.84 | 0.02 | 0.13 | 1.34 | 0.44 | 0.81 | 0.23 | 0.09 | 0.16 |
| TOT/S | 0.22 | <0.02 | 0.12 | 0.08 | 0.78 | <0.15 | 0.66 | <0.02 | <0.34 |
| LOI | 15.1 | 19.1 | 16 | 16.5 | 14.4 | 15.87 | 12.6 | 14.4 | 13.5 |
| Total | 99.81 | 99.74 | 99.85 | 99.83 | 99.76 | 99.79 | 99.75 | 99.77 | 99.76 |
| CIW | 65.20 | 85.10 | 83.25 | 57.16 | 66.36 | 68.29 | 74.82 | 84.75 | 79.46 |
| Trace elements (ppm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 143.9 | 16.9 | 30.6 | 103.3 | 146.5 | 96.71 | 55.1 | 62.6 | 58.9 |
| Sc | 16 | 6 | 11 | 14 | 20 | 14.78 | 23 | 23 | 23 |
| Ba | 210 | 1209 | 109 | 105 | 557 | 347.64 | 562 | 508 | 535 |
| Be | 4 | 2 | 4 | <1 | 4 | <2.78 | 2 | 3 | 2.5 |
| Co | 38.0 | 4.6 | 24.5 | 30.8 | 30.8 | 25.20 | 23.9 | 23.6 | 23.75 |
| Cs | 10.4 | 0.7 | 8.4 | 0.9 | 9.0 | 5.98 | 8.6 | 9.5 | 9.05 |
| Ga | 18.6 | 19.9 | 19.8 | 13.9 | 19.7 | 18.06 | 22.2 | 24.0 | 23.1 |
| Hf | 4.3 | 4.0 | 5.3 | 2.5 | 4.7 | 4.31 | 4.7 | 5.0 | 4.85 |
| Nb | 19.4 | 23.2 | 20.9 | 8.0 | 18.3 | 19.16 | 18.7 | 18.6 | 18.65 |
| Rb | 133.0 | 10.1 | 84.9 | 20.9 | 128.2 | 78.20 | 133.0 | 126.8 | 129.9 |
| Sn | 2 | 6 | 3 | <1 | 2 | <2.22 | 3 | 3 | 3 |
| Sr | 197.0 | 158.7 | 162.7 | 221.3 | 217.3 | 213.96 | 279.4 | 262.4 | 270.9 |
| Ta | 1.3 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.48 | 1.2 | 1.3 | 1.25 |
| Th | 14.3 | 30.6 | 21.8 | 7.8 | 14.4 | 15.09 | 14.3 | 14.1 | 14.2 |
| U | 10.9 | 13.4 | 2.1 | 2.6 | 6.5 | 4.80 | 3.6 | 3.3 | 3.45 |
| V | 132 | 12 | 101 | 94 | 186 | 111.89 | 231 | 175 | 203 |
| W | 2.8 | <0.5 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | <1.52 | 1.9 | 1.8 | 1.85 |
| Zr | 147.0 | 102.4 | 177.8 | 88.5 | 169.6 | 154.48 | 177.0 | 175.6 | 176.3 |
| Y | 22.4 | 27.6 | 13.0 | 14.3 | 24.7 | 19.04 | 25.1 | 23.8 | 24.5 |
| La | 32.6 | 47.0 | 30.5 | 20.7 | 38.0 | 31.67 | 39.8 | 35.4 | 37.6 |
| Ce | 60.3 | 89.2 | 65.5 | 34.4 | 80.1 | 62.31 | 77.1 | 72.0 | 74.6 |
| Pr | 6.53 | 9.50 | 5.98 | 3.54 | 8.02 | 6.54 | 8.72 | 7.82 | 8.27 |
| Nd | 24.5 | 32.1 | 20.6 | 12.7 | 29.6 | 23.67 | 32.8 | 28.5 | 30.65 |
| Sm | 4.74 | 6.17 | 3.72 | 2.39 | 5.18 | 4.37 | 5.82 | 5.65 | 5.74 |
| Eu | 1.08 | 0.83 | 0.75 | 0.73 | 1.25 | 1.04 | 1.35 | 1.32 | 1.34 |
| Gd | 4.55 | 5.66 | 3.28 | 2.46 | 5.03 | 4.12 | 5.30 | 5.41 | 5.36 |
| Tb | 0.65 | 0.91 | 0.44 | 0.37 | 0.76 | 0.61 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| Dy | 3.99 | 5.61 | 2.66 | 2.33 | 4.52 | 3.65 | 4.64 | 4.74 | 4.69 |
| Ho | 0.80 | 0.99 | 0.45 | 0.45 | 0.88 | 0.68 | 0.88 | 0.90 | 0.89 |
| Er | 2.28 | 2.97 | 1.34 | 1.53 | 2.58 | 2.01 | 2.68 | 2.75 | 2.72 |
| Tm | 0.35 | 0.47 | 0.21 | 0.23 | 0.37 | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 0.4 |
| Yb | 2.21 | 2.85 | 1.27 | 1.57 | 2.55 | 1.98 | 2.78 | 2.63 | 2.71 |
| Lu | 0.35 | 0.40 | 0.19 | 0.25 | 0.40 | 0.30 | 0.44 | 0.40 | 0.42 |
| Mo | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | <0.47 | 1.1 | 0.6 | 0.85 |
| Cu | 30.2 | 5.5 | 20.0 | 40.9 | 25.4 | 27.30 | 29.4 | 27.0 | 28.2 |
| Pb | 15.8 | 37.5 | 23.4 | 9.2 | 14.7 | 15.31 | 12.2 | 12.7 | 12.45 |
| Zn | 62 | 17 | 41 | 35 | 75 | 47.56 | 75 | 71 | 73 |
| As | 49.3 | 3.5 | 3.7 | 11.7 | 45.7 | 15.96 | 35.8 | 37.2 | 36.5 |
| Cd | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.10 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Sb | 0.2 | 0.4 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.14 | 0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Bi | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | <0.32 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ag | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.10 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Au (ppb) | 0.6 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.63 | 0.5 | 1.1 | 0.8 |
| Hg | 0.10 | <0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.14 | <0.05 | 0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Tl | 0.5 | <0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | <0.21 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Se | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.50 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Zr/TiO2 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ΣREE | 167.33 | 232.26 | 149.89 | 97.95 | 208.84 | 164.14 | 208.58 | 192.50 | 200.5 |
| ΣLREE | 123.93 | 177.80 | 122.58 | 71.34 | 155.72 | 124.19 | 158.42 | 143.72 | 151.1 |
| ΣMREE | 15.81 | 20.17 | 11.30 | 8.73 | 17.62 | 14.48 | 18.77 | 18.80 | 18.79 |
| ΣHREE | 5.19 | 6.69 | 3.01 | 3.58 | 5.90 | 4.59 | 6.29 | 6.18 | 6.24 |
| Eu/Eu* | 0.71 | 0.43 | 0.66 | 0.92 | 0.75 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.73 |
| Ce/Ce* | 0.90 | 0.94 | 1.07 | 0.84 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 0.96 |
| (La/Sm)N | 4.44 | 4.92 | 5.29 | 5.59 | 4.74 | 4.75 | 4.41 | 4.04 | 4.23 |
| (La/Yb)N | 10.58 | 11.83 | 17.23 | 9.45 | 10.69 | 12.07 | 10.27 | 9.66 | 9.97 |
| (La/Lu)N | 9.98 | 12.59 | 17.20 | 8.88 | 10.18 | 12.24 | 9.70 | 9.48 | 9.59 |
| (Eu/Sm)N | 0.60 | 0.35 | 0.53 | 0.81 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 0.62 |
| (Gd/Yb)N | 1.70 | 1.64 | 2.14 | 1.30 | 1.63 | 1.77 | 1.58 | 1.70 | 1.64 |
| (Tb/Yb)N | 1.34 | 1.45 | 1.57 | 1.07 | 1.35 | 1.42 | 1.28 | 1.35 | 1.32 |
| (Tb/Lu)N | 1.26 | 1.54 | 1.57 | 1.01 | 1.29 | 1.43 | 1.20 | 1.32 | 1.26 |